На правах рукописи

Воронин Захар Андреевич

ДЕФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ И

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК-СТЕНОК

С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН

Специальность 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Петрозаводск

2009

Диссертационная работа выполнена на кафедре архитектуры, строительных конструкций и геотехники в ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»

Научный руководитель:                        доктор технических наук, доцент

Петров Алексей Николаевич

Официальные оппоненты:                     доктор технических наук, профессор

Карпенко Николай Иванович;

доктор технических наук, профессор

Веселов Анатолий Александрович

Ведущая организация –                          Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет

Защита состоится  " 21 "   мая    2009 г. в  14.30  час. на заседании диссертационного совета Д 212.223.03 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный  архитектурно-строительный университет» по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, 505-А.

Факс: (812) 316-58-72

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный  архитектурно-строительный университет»

Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ГОУ ВПО СПбГАСУ (www.spbgasu.ru).

Автореферат разослан   « 20 »   апреля   2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д.т.н., доц.                                                                                         Л.Н. Кондратьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. В настоящее время в строительстве для выполнения статических расчетов конструктивных элементов (определения усилий, напряжений и деформаций в элементах конструктивной схемы), как правило, используются специальные компьютерные программы и программные комплексы, в основе которых лежит метод конечных элементов. При этом в качестве физических соотношений между усилиями и деформациями используются зависимости для сплошного упругого изотропного тела. Между тем, для железобетонных элементов такой подход может приводить к существенным погрешностям, поскольку в них при действии эксплуатационных нагрузок, как правило, образуются трещины и развиваться неупругие деформации, что вызывает снижение жесткостных (деформативных) характеристик и перераспределение усилий в элементах системы, увеличение прогибов и перемещений. Поэтому дальнейшее совершенствование и развитие деформационной модели железобетона и разработка на ее основе методов расчета, учитывающих образование трещин и развитие неупругих деформаций в железобетонных элементах, а также их реализация в виде компьютерных программ расчета строительных конструкций, остается весьма важной.

Методика расчета плоскостных конструкций, разработанная в рамках диссертационных исследований, предназначена для расчета пластин, работающих в своей плоскости. Такие задачи встречаются при расчете и проектировании многих железобетонных конструкций: диафрагм, перегородок, перемычек, стеновых панелей и др.

Тема диссертации отвечает программе НИР РААСН на 2005 – 2010 гг. «Развитие механики строительных конструкций с учетом реальных физико-механических, реологических свойств материалов, износа и повреждения, обеспечение прочности зданий и сооружений» и частично выполнялась в рамках грантов РААСН для молодых ученых и исследователей 2005 и 2006 гг.

Целью работы является разработка методики расчета напряженно-деформированного состояния и железобетонных балок-стенок при плоском напряженном состоянии с учетом нелинейного деформирования бетона и арматуры, трещинообразования бетона, влияния сложного напряженного состояния на прочностные и деформативные характеристики бетона; применение разработанной методики для численного исследования методом конечных элементов напряженно-деформированного состояния  железобетонных плоскостных конструкций, в том числе балок-стенок на точечных опорах, для их рационального и надежного проектирования.

Составляют научную новизну и выносятся на защиту:

- Деформационная модель и методика физически-нелинейного расчета железобетонных балок-стенок с учетом образования и развития трещин, нелинейности деформирования бетона и арматуры и влияния плоского напряженного состояния на прочностные и деформативные характеристики материала.

- Способ формирования матриц физических характеристик бетона и железобетона, учитывающий различные стадии работы материала до и после образования трещин, развитие нелинейных деформаций бетона и арматуры, нарушение сцепления арматуры с бетоном в полосах бетона между трещинами, а также неравномерность развития пластических деформаций арматуры на участках между трещинами.

- Способ учета нелинейности деформирования бетона на основе полной диаграммы сжатия-растяжения бетона, наиболее точно учитывающей особенности поведения этого материала под нагрузкой.

- Шагово-итерационный алгоритм физически-нелинейного расчета железобетонных балок-стенок с учетом образования и развития трещин на базе предложенной  деформационной модели.

- Компьютерная программа расчета железобетонных балок-стенок с учетом образования и развития трещин методом конечных элементов.

- Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния экспериментальных железобетонных конструкций при простом пропорциональном загружении кратковременной нагрузкой.

Внедрение результатов исследований. Результаты диссертационной работы предназначены для внедрения в нормативный документ строительного проектирования – «Свод правил по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций», а также используются в практике проектирования и при чтении курса «Железобетонные и каменные конструкции» на строительном факультете Петрозаводского государственного университета.

Практическое значение работы состоит в разработке методики и компьютерной программы физически-нелинейного расчета железобетонных балок-стенок с учетом образования и развития трещин. Использование предлагаемой методики и программы расчета позволяет получить достоверные сведения о напряженно-деформированном состоянии бетона и арматуры конструкции.

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием теоретически обоснованных методов строительной механики и теории упругости и подтверждается сравнением результатов выполненных по предлагаемой методике расчетов с известными экспериментальными данными из литературных источников.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 55 и 56-ой научных студенческих конференциях ПетрГУ (2003, 2004 гг.), на 21-ой Международной конференции «Математическое моделирование в механике сплошных сред. Методы граничных и конечных элементов» в 2005 г., на 22-ой Международной конференции «Математическое моделирование в механике деформируемых тел и конструкций. Методы граничных и конечных элементов» (BEM &FEM 2007).

Публикации. Результаты исследований, отражающие основные положения диссертационной работы, изложены в 8 научных публикациях, в том числе одна статья в центральном рецензируемом издании, включенном в перечень ВАК РФ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех основных глав, выводов и списка литературы. Объем работы составляет 122 страницы машинописного текста, содержит 42 рисунка и 7 таблиц. Список литературы включает 130 наименований, из них 102 – на русском языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы основные задачи исследования, научная новизна, актуальность работы, практическая ценность и положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются деформационные модели железобетона с трещинами при плоском напряженном состоянии. Простейшей физической моделью железобетона является линейно-упругий изотропный материал, в котором арматура заменяется эквивалентным по жесткости количеством бетона. Однако для железобетонных элементов, работающих в условиях плоского и объемного напряженного состояния, эта модель неприемлема, так как железобетон является существенно физически-нелинейным материалом. Основными факторами, вызывающими нелинейность железобетона, являются образование и развитие трещин,  а также проявление неупругих свойств бетона и арматуры.

С точки зрения практического применения наибольшее распространение получили нелинейные модели железобетона, в которых свойства железобетона с трещинами аппроксимируются свойствами некоторого сплошного анизотропного тела. Наиболее успешно разрабатываются модели, основанные на деформационной теории пластичности бетона и железобетона Г.А. Гениева и теории деформирования железобетона с трещинами Н.И. Карпенко.

Соотношения между напряжениями и деформациями железобетона при кратковременном действии нагрузки, приложенной в условиях простого пропорционального нагружения, получены Г.А. Гениевым с учетом следующих допущений:

- арматура расположена в ортогональных направлениях, совпадающих с координатными осями, и размеры тела велики по сравнению со средними расстояниями между арматурными стержнями. Арматура рассматривается как упругая анизотропная среда;

- арматура воспринимает только нормальные напряжения;

- полные напряжения в железобетоне складываются из напряжений в бетоне и арматуре;

- условием совместности работы бетона и арматуры является равенство деформаций хотя бы в отдельных точках.

Теория деформирования железобетона с трещинами Н.И. Карпенко содержит вывод физических уравнений, связывающих деформации с обобщенными внешними усилиями, вывод зависимостей для определения напряжений в бетоне и арматуре, ширины раскрытия трещин и других характеристик напряженно-деформированного состояния. Теория учитывает следующие свойства элементов с трещинами:

- считается, что с образованием трещин бетон разделяется на отдельные полосы и выключается из работы лишь по линиям трещин, где все усилия передаются на арматуру. По другим сечениям бетон и арматура работают совместно. Совместное деформирование системы бетон-арматура обеспечивается за счет сцепления (связи по контакту) арматуры с бетоном между трещинами;

- сцепление арматуры с бетоном на участке между трещинами предполагается таким, что условие равенства осевых контактных перемещений арматуры и бетона нарушается всюду, кроме отдельных точек. Таким образом, деформации арматуры могут значительно превышать деформации бетона по одноименным направлениям. С другой стороны, наличие указанных точек позволяет рассматривать деформации бетона и арматуры как одной системы;

- учитывается возникновение в арматуре в трещинах как нормальных, так и касательных напряжений. Природа касательных напряжений в арматуре связана с тангенциальными перемещениями арматуры под воздействием бетона и сдвигом берегов трещин;

- связь между напряжениями арматуры в трещинах и на участках между трещинами осуществляется с использованием принципа В.И. Мурашева.

Также в первой главе рассматриваются вопросы решения физически нелинейных задач железобетона методом конечных элементов (МКЭ).

В основе МКЭ лежит разделение сплошной среды на элементы простой формы. Элементы связаны между собой в узлах, расположенных на границах элементов. Деформации внутри элемента определяются через его узловые перемещения

| ε=Bx,y Zr, | (1) |
| --- | --- |

где r – символ элемента;

ε – вектор деформаций элемента, ε=εx,εy,γxy;

Bx,y – матрица преобразования вектора обобщенных узловых перемещений в вектор деформаций;

Zr – вектор обобщенных узловых перемещений.

Матричное соотношение между напряжениями и деформациями в предположении упругого поведения материала имеет вид

| σ=Dε, | (2) |
| --- | --- |

где σ – вектор напряжений, σ=σx,σy,τxy;

D - матрица физических характеристик материала.

Равновесие системы обеспечивается равенством между обобщенными узловыми перемещениями и обобщенными узловыми силами

| KZ=P. | (3) |
| --- | --- |

Решение задачи о перемещениях конструкции сводится к решению системы линейных уравнений

| Z=K−1P, | (4) |
| --- | --- |

где K – глобальная матрица жесткости для совокупности конечных элементов.

Для получения коэффициентов жесткости КЭ используется процедура

| kij=h0a0bDεiTεjdxdy, | (5) |
| --- | --- |

где h – толщина КЭ.

Нарушение зависимости

| Dr=constZr . | (6) |
| --- | --- |

приводит к физической нелинейности, что связано с изменениями физических свойств материала, проявлением пластичности, ползучести, накоплением повреждений и другими структурными изменениями. Ярко выраженная физическая нелинейность является характерным свойством железобетона.

В случае физической нелинейности соотношение (2) следует записать в виде, учитывающем зависимость физических характеристик от напряженно-деформированного состояния

| Rσ, ε=0. | (7) |
| --- | --- |

Вектор перемещений является решением физически нелинейной задачи, если одновременно удовлетворяются соотношения (3) и (7). Это достигается соответствующим подбором параметров Dr, ε0 и σ0. В зависимости от того, какой параметр является переменным, различают несколько подходов к решению физически нелинейных задач.

Модификация матрицы K на итерациях лежит в основе метода переменной жесткости. В этом методе матрица физических характеристик ставиться в зависимость от перемещений

| Dr=DZrr. | (8) |
| --- | --- |

Так как матрица D участвует в формировании матрицы жесткости всей конструкции K, уравнение равновесия принимает вид:

| KZZ−P=0. | (9) |
| --- | --- |

Решение задачи достигается с помощью итерационного процесса. На каждой итерации материальные константы в выражении (2) ставятся в зависимость от достигнутых на предыдущем шаге перемещений. Решение на каждом шаге итерационного процесса получается на основе линейной зависимости

| Zi=Ki−1−1P. | (10) |
| --- | --- |

Процесс продолжается до тех пор, пока решение не перестанет изменяться.

Во второй главе рассматриваются основные физические зависимости деформирования материалов и критерии прочности бетона.

Связь между напряжениями и деформациями совместно с критерием прочности определяют характер деформирования и разрушения бетонных элементов. Основные физические соотношения для бетона при плоском напряженном состоянии для описания диаграмм деформирования бетона εb−σb (рис. 1) представляются в двух вариантах:

- в виде связи между напряжениями и деформациями

| εb=σbEbνb; | (11) |
| --- | --- |

где εb – относительные деформации бетона;

σb – напряжения в бетоне;

Eb – начальный модуль упругости бетона;

νb – коэффициент изменения секущего модуля, определяемый по формуле, предложенной Н.И.Карпенко;

- в виде связи приращений напряжений и приращений деформаций. При записи в приращениях секущие модули заменяются касательными

| dεb=dσbEbνbk, | (12) |
| --- | --- |

νbk – коэффициент изменения касательного модуля.

Коэффициенты изменения секущих модулей  νb  вычисляются по формуле

| νb=νb±νo−νb1−ω1η−ω2η2, | (13) |
| --- | --- |

здесь νb – значение коэффициента νb в вершине диаграммы при σb=σb;

νo – начальный коэффициент изменения секущего модуля;

ω1,ω2 – коэффициенты, характеризующие полноту диаграммы материала, причем ω2=1−ω1;

η – уровень напряжений;

| η=σb−σb,elσb−σb,el, | (14) |
| --- | --- |

σb,el– напряжения, отвечающие пределу упругости бетона.

Рис. 1.  Диаграмма деформирования бетона при растяжении и сжатии

Диаграммы деформирования арматуры разделяются на два типа:

- с условным пределом текучести (стержневая арматура классов А500, А500С, А600 (А-IV) и выше и проволочная арматура), рис. 2,а;

- с физической площадкой текучести (стержневая арматура классов А240 (А-I), А300 (А-II), Ас300 (Ас-II), А400 (А-III) и Ат400С (Ат-III)), рис. 2,б.

Диаграммы деформирования арматуры без физической площадки текучести описываются зависимостями (11) – (14), в которых, кроме формальной замены нижнего индекса b на индекс s, принимается:

| νo=1; | (15) |
| --- | --- |
| νs=Rsu,serEsεsu; | (16) |
| ω1=νo−νs2η0,22−1+ν0,2−νs2η0,2η0,2−1νo−νs2. | (17) |

| 0.2 |  |
| --- | --- |
| Рис. 2. Диаграммы деформирования арматуры: а) арматура с условным пределом текучести б) арматура с физической площадкой текучести; |  |

Для арматуры с физической площадкой текучести полная диаграмма растяжения разделяется на два участка, границей которых является точка p (рис. 2,б) с координатами σs,   , соответствующая концу площадки текучести.

Связи между напряжениями и деформациями арматуры в элементах с трещинами описываются двумя диаграммами. Первая диаграмма связывает напряжения σs с деформациями εs в трещине, т.е. она записывается как для свободной арматуры. Вторая (средняя) диаграмма σs−εsm (дополнительный нижний индекс m указывает на характеристики средней диаграммы) связывает напряжения в арматуре в трещине со средними деформациями εsm на участках между трещинами, которые из-за влияния сцепления арматуры с бетоном оказываются меньше деформаций εs свободной арматуры.

Критерий прочности бетона общего вида представляет собой поверхность в координатах главных напряжений  b1, b2, b3, которая является разомкнутой в области всестороннего равномерного сжатия для плотных бетонов и замкнутой для пористых. Построение поверхности прочности удобно осуществлять в цилиндрических координатах нормального 3σ0 и касательного 3τ0 октаэдрических напряжений и угла вида напряжённого состояния (или параметра Лоде-Надаи) . Поверхность прочности состоит из шести одинаковых частей (лепестков), которые располагаются между сечениями  = +1 и  = –1. Каждому   соответствует своя меридиональная кривая.

Формы девиаторных кривых зависят от вида бетона и изменяются в различных областях напряжённого состояния: неравномерного растяжения, смешанных, неравномерного сжатия. Прочность бетонных элементов считается обеспеченной, если выполняется условие (критерий), которое записывается в виде неравенства, предложенного Н.И. Карпенко

aσb12+bσb32+σb1γb⋅f−b+γbt⋅Rb+σb3⋅γb⋅b−f⋅γbt⋅Rb−−σb1⋅σb3⋅a+b+1−f−γb⋅f⋅γbt⋅Rb2≤0  (18)

при σb1≥σb2≥σb3.

При плоском напряженном состоянии критерий прочности преобразуется в замкнутую плоскую кривую характерного вида, симметричную относительно диагонали, соответствующей двухосному равномерному растяжению и сжатию.

В третьей главе рассматривается решение задачи деформирования железобетона с трещинами при плоском напряженном состоянии. Принимается модель, при которой железобетон в процессе нагружения последовательно проходит четыре стадии напряженно-деформированного состояния:

- упругую без трещин;

- упруго-пластическую без трещин, где учитывается развитие нелинейных деформаций бетона;

- стадию с трещинами до начала пластического деформирования арматуры;

- стадию с трещинами, где учитывается развитие пластических деформаций арматуры.

Постановка задачи деформирования железобетонных элементов с трещинами при плоском напряженном состоянии включает в себя вывод физических уравнений, связывающих деформации с напряжениями, вывод зависимостей для определения напряжений в арматуре и бетоне, ширины раскрытия трещин в малом элементе, а затем применение указанных зависимостей для расчета напряженно-деформируемого состояния конструкции в целом.

На стадии без трещин используется модель бетона в виде физически нелинейного ортотропного тела, оси ортотропии которого n и t совпадают с направлениями главных усилий (приобретаемая ортотропия).

Напряжения, возникающие в железобетонном элементе, и матрица физических характеристик определяются как сумма:

| σi=σbi+σsi, | (19) |
| --- | --- |
| Drc=Db+Ds. | (20) |

где i = x, y.

Связь между напряжениями и деформациями бетона в координатах x и y определяется зависимостью

| σb=Dbε, | (21) |
| --- | --- |
| где Db=Cσb−1, | (22) |

| C11=sin2αEbn'+cos2αEbt';C12=−ν1+mEbn'm+Ebt';C13=1Ebn'−1Ebt'sin2α2;C21=C12;C22=cos2αEbn'+sin2αEbt';C23=C13; C31=C13; C32=C23;C33=1Ebn'+1Ebt'+2ν1+mEbn'm+Ebt';m=σb.maxσb.min | (23) |
| --- | --- |

Основными физическими характеристиками ортотропной модели являются секущие модули деформации бетона Ebn', Ebt' и коэффициент поперечных деформаций ν. Секущие модули деформаций бетона вычисляются по специальным процедурам, в зависимости от вида напряженного состояния (сжатие, растяжение) и величины главных напряжений. Проекции напряжений, возникающие в арматуре, на координатные оси, равны:

| σsx=Esxμxεxσsy=Esyμyεy | (24) |
| --- | --- |

Из формул (24) видно, что элементы матрицы физических характеристик арматуры равны:

| Ds11=Esxμx;Ds22=Esyμy; | (25) |
| --- | --- |

При деформациях характерного элемента возникают трещины отрыва, которые образуются при двух видах напряженных состояний: «растяжение-растяжение» (σmax > 0, σmin > 0) и «растяжение-сжатие» (σmax > 0, σmin < 0).

В первом случае возможно образование двух схем трещин: непересекающихся (рис. 3,а) и пересекающихся (рис. 3,б). Во втором случае образуются только непересекающиеся трещины.

Рис. 3. Схемы трещин:

а) непересекающихся; б) пересекающихся

Трещины образуются по площадкам главных напряжений, когда главные напряжения превысят некоторую предельную величину σcrc. При этом, если выполняются условия

| σmax > σcrc и σmin < σcrc , | (26) |
| --- | --- |

образуются непересекающиеся трещины. Если

| σmax > σcrc и σmin > σcrc, | (27) |
| --- | --- |

образуются пересекающиеся трещины. Напряжения трещинообразования σcrc определяются по формуле (48).

С образованием непересекающихся трещин бетон разделяется по одному из направлений трещинами на отдельные блоки (полосы бетона между трещинами), пронизанные арматурными стержнями. Арматурные стержни после трещинообразования не терпят разрыва и таким образом соединяют отдельные полосы бетона в единую систему. Совместное деформирование такой системы обеспечивается за счет сцепления арматуры с бетоном между трещинами. За счет сил сцепления происходит постепенная передача усилий с арматуры на бетон и вовлечение полос бетона в работу конструкции.

В модели фигурируют два вида напряжений в арматуре – в трещине (σsi)  и средние на участках между трещинами (σsiс). Связь между этими величинами осуществляется с помощью коэффициента ψs

| σsic=σsiψsi. | (28) |
| --- | --- |

т.е. каждое направление стержней вводится со своим параметром усреднения ψs. Средние относительные деформации арматуры

| εsi=σsicEsi=σsiEsi'; Esi'=Esiψsi, | (29) |
| --- | --- |

где Esi – модуль упругости арматуры;

Esi' – средний модуль деформации арматуры.

Полосы бетона между трещинами выполняют две функции:

а)  из-за сцепления бетона с арматурой уменьшают средние напряжения и деформации арматуры на участках между трещинами;

б) воспринимают усилия, действующие на площадках, нормальных к трещинам, и при непересекающихся трещинах определяют деформации элемента вдоль трещины.

В трещине все усилия передаются на арматуру, вызывая в ней определенные деформации и напряжения. Также в арматуре возникают дополнительные деформации, связанные с напряжениями бетона на площадках, нормальных к трещинам. В момент трещинообразования и когда сцепление еще слабо нарушено (соблюдается условие совместности перемещений арматуры и бетона), в стержнях возникают деформации εsi от сжатия полос бетона между трещинами. С раскрытием трещин и нарушением сцепления стержни повернуться под действием нагрузки и при любых деформациях бетона εsi будет равна нулю. Эти явления учитываются зависимостью

| εsi≈εbiψПi | (30) |
| --- | --- |

где εbi,    – относительные деформации бетона и арматуры;

ψПi≈1−ψsi - коэффициент влияния средних деформаций бетона  εbi на средние деформации арматуры εsi при  частично нарушенном сцеплении арматуры с бетоном.

Элементы матрицы жесткости железобетона после образования трещин Crc вычисляются по формулам:

| C11=λxμxEsx'+cos2αEbt';C12=0;C13=λxctgαμxEsx'−sin2α2Ebt';C21=C12;C22=λyμyEsy'+sin2αEbt';C23=λytgαμyEsy'−sin2α2Ebt';C31=C13; C32=C23;C33=λxctg2αμxEsx'+λytg2αμyEsy'+1Ebt'1νn−1, | (31) |
| --- | --- |

где

| 1λx=1+Esy'μycos2αnτyEsx'μxsin2α+Eзn+Eзntctg2αEsx'μx;1λy=1+Esx'μxsin2αnτxEsy'μycos2α+Eзn+Eзnttg2αEsy'μy;λ4=Eзn−EзntEsy'μy; λ5=Eзn−EзntEsx'μx; | (32) |
| --- | --- |

Переход к матрицам физических характеристик осуществляется по зависимостям:

| Drc=Crc−1, | (33) |
| --- | --- |
| Db=Drc−Ds. | (34) |

Особенностью алгоритма нелинейного расчета является определение физических параметров анизотропной модели железобетона в зависимости от напряженно-деформационного состояния, что позволяет определять жесткость плосконапряженных элементов с учетом нелинейной диаграммы деформирования бетона, образования трещин, развития нелинейных деформаций арматуры. Решение физически нелинейной задачи достигается методом переменной жесткости в сочетании с шагово-итерационным методом.

Основным в алгоритме (рис. 4) является цикл по нагружениям. Расчет на приращение нагрузки ΔPi рассматривается как отдельное нагружение. Принимается, что приращение нагрузки ΔPi на каждом шаге нагружения вызывает упруго-мгновенное изменение деформаций и напряжений в КЭ (по касательной), при этом учитывается стадия работы КЭ. На последующих итерациях физические характеристики определяются с учетом полной нагрузки Pi и секущих характеристик жесткости.

Внешняя нагрузка задается в виде векторов сосредоточенных сил P, приложенных к узлам КЭ по направлению осей x и y:

| Pxi=ΔPxi,P1, ΔPxi,P2,…,PnxiPyj=ΔPyj,P1, ΔPyj,P2,…,Pnyj, | (35) |
| --- | --- |

где i, j – номер узла, 1≤i≤n, 1≤j≤n;

Для КЭ без трещин матрицы физических характеристик бетона и железобетона вычисляются по формулам (22) и (25). Направление осей главных напряжений (угол α) принимается по результатам расчета на последней итерации предыдущего шага нагружения. Секущие модули деформаций бетона Ebn', Ebt' в направлении осей главных напряжений вычисляются в зависимости от уровня напряжений в бетоне КЭ по формуле

| Eb'=νbEb, | (36) |
| --- | --- |

где νb – коэффициент изменения секущего модуля, формула (13).

До образования трещин угол направления осей главных напряжений по отношению к осям x,  y уточняется на каждой итерации. На величину α накладывается ограничение:

| 0,085<α<1,5 [рад], | (37) |
| --- | --- |

что связано с особенностями определения деформаций сдвига арматуры.

Для КЭ с трещинами считается, что в процессе деформирования положение трещин и осей главных напряжений не изменяется. Жесткостные коэффициенты для КЭ с трещинами вычисляются с помощью итерационного алгоритма:

1. Вычисляются коэффициенты λx,  λy:

| 1λx=1+Esy'μycos2αnαEsx'μxsin2α;1λy=1+Esx'μxsin2αnαEsy'μycos2α; | (38) |
| --- | --- |
| где nα=4,19−2,03α+0,305ctgα. (39) |  |

На первой итерации принимается Esi'=Es.

Среднее расстояние между трещинами определяется по  формуле

| lcrc=20ηαns3d1−0,15sin2α, | (40) |
| --- | --- |

где ηα=ηxμxsin2α+ηyμycos2αμs.

Здесь ηx,  ηy – коэффициенты, зависящие от профиля арматуры,

μx,  μy – коэффициенты армирования КЭ.

2. Определяются напряжения в арматуре в трещинах и величины, характеризующие неупругие свойства арматуры:

| σsx=(σx+τxyctgα)λxμxσsy=(σy+τxytgα)λyμy | (41) |
| --- | --- |

Если σsi≤σ0,02i, i=x,y, то переходят к п.3 итерационного алгоритма расчета жесткостных коэффициентов КЭ с трещинами, где принимается νsi=1.

Если σ0,02i<σsi≤σ0,2i, то

| νsi=ν0,2i+1−ν0,2iσ0,2i−σsiσ0,2i−σ0,02i, | (42) |
| --- | --- |

где ν0,2i=σ0,2i400+σ0,2i;

σ0,02i=ηs,elσ0,2i ,ηs,el≈0,97 – для арматуры с физической площадкой текучести), МПа;

σ0,2i – напряжения, соответствующие пределу текучести арматуры, МПа;

Если σ0,2i<σsi≤σsui, то

| νsi=νsui+ν0,2i−νsuiσsui−σsiσsui−σ0,2i, | (43) |
| --- | --- |

где νsui=σsui6000−σsui;

σsui – напряжения разрыву арматуры, МПа.

Коэффициент оценки средних пластических деформаций арматуры на участках между трещинами определяется в соответствии с рекомендациями Ю.П. Гущи и С.А. Мадатяна по формуле:

| ψεi=5,6dicosδilcrc+0,341−σ0,2iσsui100σsiEsi1νsi−1−1 | (44) |
| --- | --- |

где δ – угол между направлением арматуры i и нормалью к трещине,

δi=α при i = x;

δi=π2−α при i = y.

3. Определяются коэффициенты усреднения деформаций арматуры на участках между трещинами и средние модули деформаций арматуры:

| ψsi=1−0,7σcrcσsiμi, 0,15<ψsi<1, | (45) |
| --- | --- |
| ηsi=1+ψεiψsi1νsi−1, | (46) |
| Esi'=Esiψsiηsi, | (47) |

где σcrc – вычисляется по формуле

| σcrc=kpRbt. | (48) |
| --- | --- |

kp - коэффициент, учитывающий влияние σmin на уменьшение Rbt (коэффициент влияния плоского напряженного состояния);

Rbt - прочность бетона при одноосном растяжении.

Формула по определению коэффициента kp предложена Н.И.Карпенко

| kp=1−1−2cmp1−2cmp, | (49) |
| --- | --- |
| mp=σb.minRb, | (50) |
| 26,25−Rb35,5→Rb≤35МПа−Rb140→Rb>35МПаc= | (51) |

и соответствует принятому критерию прочности бетона при плоском напряженном состоянии,  уравнение (18).

Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета

Если на текущей и предыдущей итерациях относительная разница значений σsi не превышает 0,05, переходят к п.4, в противном случае осуществляется возврат к п.1 и производится очередная итерация.

4. Вычисляются деформации арматуры и ширина раскрытия трещин

| εsi=σsiEsi'acrc=εsx+εsylcrc. | (52) |
| --- | --- |

Отсутствие арматуры в направлении осей x или y приводит к делению на ноль в зависимостях (38) – (45), что является некорректным действием при реализации алгоритма в виде компьютерной программы. В этом случае в расчет вводится «фиктивная» арматура (μsфикт≠0), механические свойства которой характеризуются зависимостями:

| Esiфикт<<Esi, σ0,02iфикт>>σ0,02i. | (53) |
| --- | --- |

Образование трещин приводит к существенному снижению жесткости КЭ. Как показали расчеты, наличие в конструкции КЭ с трещинами вызывает значительное перераспределение усилий между элементами системы, что, в свою очередь, ухудшает сходимость итерационных процессов. Поэтому в алгоритме использован прием усреднения значений элементов матриц физических характеристик железобетона с трещинами на смежных итерациях:

| dk+1=pdk+1−pdk+1, | (54) |
| --- | --- |

Значение весового коэффициента установлено опытным путем и составило 0,3.

Сопротивление конструкций высоким нагрузкам, близким к разрушающим, связано с развитием пластических деформаций в растянутой арматуре и достижением предела прочности сжатого бетона. Этот процесс моделируется путем постепенного выключения из работы тех КЭ, сопротивление арматуры и бетона которых исчерпано.

Если главные сжимающие напряжения в бетоне КЭ без трещин достигают предела прочности, соответствующие секущие модули деформаций бетона снижаются в два раза. Для КЭ с трещинами, арматура которых находится в стадии пластического деформирования, соответствующее снижение жесткости обеспечивается зависимостями (46) и (47).

Цикл по итерациям (рис. 4) заканчивается, если разница между узловыми перемещениями КЭ на смежных итерациях не превосходит допустимой величины

| 1−wkwk+1<ω, | (55) |
| --- | --- |

где ω – заданная точность решения.

| wk=i=1nwxi2+wyi2, | (56) |
| --- | --- |

здесь wxi,  wyi – узловые перемещения конструкции. Суммирование ведется по всем КЭ.

Как показали представленные ниже численные исследования, рекомендуемое значение параметра ω находится в пределах 1–5%;

Цикл по нагружениям завершается, если на очередном шаге приращения нагрузки невозможности найти равновесное состояние системы, что выражается в скачкообразном росте перемещений (на два три порядка) отдельных точек расчетной модели конструкции.

На основе данного алгоритма была разработана программа расчета железобетонных балок-стенок в среде программирования Borland Delphi.

С целью подтверждения правильности разработанной модели и методики расчета, а также изучения вопросов ее компьютерной реализации, были рассчитаны экспериментальные конструкции железобетонных балок-стенок по данным литературных источников. Результаты выполненных расчетов, анализ напряженно-деформированного состояния конструкций и сопоставление теоретических и опытных данных представлены в четвертой главе.

На рисунке 5,а показана расчетная схема балки-стенки БС-1 из опытов НИИ Мосстроя. Симметричная часть балки-стенки была разбита на 120 прямоугольных КЭ, соединенных 143 узлами. Для каждого КЭ был установлен тип жесткости (рис. 6,а). Коэффициенты армирования определялись для каждого типа конечного элемента расчетной схемы в соответствие с шагом и диаметром арматурных стержней (рисунок 6,б). Опорные элементы 111 и 112 имеют характеристики металла.

В эксперименте нагружение образцов проводилось поэтапно. При расчете шаг нагружения принимался около 5% от предполагаемого разрушающего усилия. Приращение узловой нагрузки, приложенной к балке-стенке БС-1 (шаг нагружения), определялось по формуле

ΔP=120Rопразруш4≈50кН,

где Rопразруш– опорная реакция балки-стенки при разрушении.

Рис. 5. Балка-стенка БС-1 из опытов НИИ Мосстроя: а) расчетная схема балки-стенки; б) схема испытания

Рис. 6. а) нумерация типов жесткостей; б) армирование балки-стенки БС-1

Результаты расчетов балок-стенок,  полученные с помощью разработанной программы, были сопоставлены с экспериментальными данными.

Как показано на рис. 7, первые трещины в балке-стенке БС-1 появились в нижнем ряду конечных элементов (№№ 108, 109, 110) при суммарной нагрузке, равной 400кН. Схема дальнейшего развития трещин показана на рис. 8.

Рис. 7. Схема образования трещин в балке-стенке БС-1 при P = 100кН

Рис. 8. Схема развития трещин в балке-стенке БС-1 при P = 500 кН.

График прогибов в середине пролета (перемещения узла 132 по оси Y) и средних деформаций нижнего ряда арматуры балки-стенки БС-1 приведены на рис. 9 и 10 соответственно.

Рис. 9. График прогибов балки-стенки БС-1

Рис. 10. График средних деформаций нижнего ряда арматуры балки-стенки БС-1

Из графиков видно, что расчетные прогибы и деформации соответствуют экспериментальным данным вплоть до разрушения конструкции.  Разрушение происходит на 18 шаге нагружения при суммарной нагрузке на половину балки-стенки 3600 кН (4х900 кН). В эксперименте разрушение произошло при погонной нагрузке 1260 кН/м, что соответствует реакции на опоре 3900 кН. Сопоставление теоретических и опытных данных позволяет сделать вывод, что предлагаемая модель с достаточной точностью описывает поведение конструкции вследствие образования и развития трещин, проявления нелинейных свойств бетона и текучести арматуры.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Проведенные исследования и выполненные на их основе расчеты экспериментальных конструкций позволяют сделать следующие выводы и предложения:

- Предложенная деформационная модель железобетона при плоском напряженном состоянии удовлетворительно описывает реальную работу материала под нагрузкой. В модели с общих позиций рассматриваются физическая нелинейность железобетона вследствие образования и развития трещин, нелинейности деформирования сжатого и растянутого бетона и текучести стальной арматуры.

- Действительная работа бетона и арматуры под нагрузкой учитывается в модели с помощью реальных диаграмм деформирования в виде обобщенных аналитических зависимостей. Полная диаграмма сжатия-растяжения бетона с учетом нисходящей ветви описывается пятью независимыми константами, две из которых являются координатами вершины диаграммы.

- Способ формирования матриц физических характеристик бетона и железобетона, разработанный в рамках предложенной модели, надежно моделирует работу железобетона при различных стадиях напряженно-деформируемого состояния:

- линейно-упругую (в момент приложения нагрузки),

- нелинейную с учетом развития нелинейных деформаций бетона до образования трещин,

- нелинейную с трещинами до появления текучести арматуры,

- нелинейную с трещинами с учетом деформаций текучести арматуры.

- На базе предложенной деформационной модели разработаны шагово-итерационный алгоритм и компьютерная программа физически нелинейного расчета железобетонных конструкций типа балок-стенок методом конечных элементов. Алгоритм обеспечивает надежную сходимость итерационных процессов при нагрузке, близкой к разрушающей, когда работа конструкции сопровождается текучестью арматуры и пластическим перераспределением усилий между отдельными элементами.

- По разработанной программе выполнены расчеты экспериментальных железобетонных конструкций при простом пропорциональном загружении кратковременной нагрузкой по данным литературных источников. Проведено сравнение теоретических, по различным моделям, и опытных данных и дан анализ результатов расчета.

- Выполненные расчеты показали, что предлагаемая методика наиболее точно описывает изменение напряженно-деформируемого состояния железобетонных конструкций практически до разрушения. Расхождение экспериментальных и теоретических, рассчитанных по предложенной методике, кривых характерных прогибов конструкций не превышает 7% в области линейно-упругих деформаций арматуры и 12% в области неупругих деформаций арматуры.

- Предлагаемая методика позволяет детально исследовать напряженно-деформированное состояние конструкции, включая схему образования и развития трещин на этапах ступенчатого нагружения и оценить эффективность армирования и другие конструктивные характеристики. Разработанная программа и методика расчета рекомендуются для применения в научно-исследовательской практике и проектировании строительных конструкций.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ  В РАБОТАХ

- Воронин З.А. К построению методики расчета железобетонных плит с трещинами на базе слоистой модели МКЭ // Тезисы докладов 55-й научной студенческой конференции. Петрозаводск: ПетрГУ, 2003. С.100

- Воронин З.А. Влияние платформенного опирания на напряженное состояние опорной зоны железобетонных конструкций// Материалы 56-й научной студенческой конференции. Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. С.126-127

- Петров А.Н., Воронин З.А. Влияние контактной зоны на напряженное состояние опорных узлов железобетонных конструкций  / ПетрГУ, Петрозаводск , 2005. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ 20.04.05, №564- В2005

- Петров А.Н., Воронин З.А. Опыт численного анализа опорной зоны конструкций при различных схемах опирания // Реконструкция – Санкт-Петербург – 2005. Международная научно-практическая конференция. 19-21 октября 2005 г. Сборник докладов. Ч.1.СПб: СПбГАСУ, 2005. С.152– 154

- Раковская М.И., Петров А.Н., Воронин З.А. Численное моделирование контактного взаимодействия балок с опорными площадками // Математическое моделирование в механике сплошных сред. Методы граничных и конечных элементов. Тезисы докладов XXI международной конференции. 4-7 октября 2005 г. – СПб: ВВМ, 2005. С. 162-164

- Петров А.Н., Воронин З.А. Опыт конечно-элементной аппроксимации железобетонных балок-стенок с учетом образования и развития трещин // Математическое моделирование в механике деформируемых тел и конструкций. Методы граничных и конечных элементов. Тезисы докладов XXII Международной конференции - СПб: 24-27 сентября 2007 г. С.92–93.

- Воронин З.А. Конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния железобетонных балок-стенок с трещинами // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 3. С. 94-96. (по перечню ВАК)

- Петров А.Н., Воронин З.А., Евсеева А.В. Физически-нелинейный расчет железобетонных балок-стенок с трещинами методом конечных элементов // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – Петрозаводск. – 2008. – № 1. С. 31-35